脱硫烟囱用防腐蚀材料技术要求

编制说明

中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司

2016年11月

（一）任务来源

本世纪初，我国对燃煤锅炉的烟气排放提出了控制二氧化硫等污染物的要求，原来的干烟气排放受到了限制，以湿法烟气脱硫为代表的工艺有石灰/石灰右-石膏法、双碱法、氨吸收法、海水法等逐步成为目前的主要脱硫技术，在这些脱硫的方法当中，石灰/石灰右-石膏法所占的比例占整个脱硫技术的90%以上。

进入“十一五”期间，由于政策因素，烟气脱硫技术近年来取得了重大进展，脱硫机组容量快速增长，截止到2005年底，已建成投产5300万kW装机的烟气脱硫设施，而到2009年底，燃煤电厂烟气脱硫机组容量达到4.7亿kW，比上年增长29.5%，是2000年的90余倍，烟气脱硫机组占煤电机组的比例约为76%，比上年增长12%。

进入“十二五”期间，国家对于燃煤锅炉二氧化硫等污染物的减排提出了更高的要求，采取了更加严格的措施。2012年1月l 日开始执行的《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)在2003版的基础上对排放标准做出了更加严格的规定。在脱硫的基础上增加了脱硝装置。

在干烟气排放到湿法脱硫、脱硝后的湿烟气排放，烟囱（烟道）的腐蚀环境发生了很大的变化，湿烟气在排放的过程中形成的腐蚀性介质对烟囱（烟道）形成了很强的腐蚀，原来的烟囱（烟道）必须经过防腐蚀改造才能适应湿法脱硫排放烟气的腐蚀，新建烟囱（烟道）也必须按现在的腐蚀环境进行防腐蚀设防，但在防腐蚀材料选用中，因为没有一个统一的管理和标准，所用的防腐蚀材料五花八门，有些材料根本不能满足烟囱（烟道）内腐蚀介质的腐蚀，在花费巨资作完的防腐蚀改造后几个月、甚至不足一个月内就出现了严重的腐蚀渗漏，给烟囱（烟道）的安全运行带来了隐患，给国家造成巨大的经济损失。为避免继续造成国家无畏的经济损失，减少因腐蚀问题给发电设备造成的安全隐患，急需规范脱硫后湿烟气排放的烟囱（烟道）防腐蚀材料的使用， 对使用的材料提出具体的技术性能要求。

2014年12月，经全国防腐蚀标准化技术委员会和中国工业防腐蚀技术协会申请，国家标准化管理委员会[国标委综合〔2015〕73号文]《国家标准委关于下达2015年第三批国家标准制修订计划的通知》下达了《脱硫烟囱用防腐蚀材料技术要求》（20153791-T-606）编制任务，并由中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司组织并落实，由中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司、 ----   参与起草。编制时间为2015～2017年，其格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编排。

中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司接到此项任务后，成立项目组,其成员包括刘福云、------  等。经过广泛调查研究国内外相关的标准和文件资料，总结我国燃煤锅炉从干烟气排放到湿法脱硫后烟气排放防腐蚀材料的使用情况，对防腐蚀材料的技术性能进行了实地考察，并对其技术性能指标进行了实验室验证，于2016年12月提出了标准的征求意见稿。

（二） 标准编写原则

我国在2002年制订了《烟囱设计规范》GB50051-2002,2004年又制定了中华人民共和国电力行业标准<火力发电厂烟囱（烟道）内衬防腐材料> DL/T901-2004，这两个标准是在我国实行脱硫脱硝治理环境污染以前颁布的，这两个标准根本就没有考虑到湿法脱硫后湿烟气对烟囱本体的腐蚀。2013年又重新修订了《烟囱设计规范》GB50051-2013，规范中只对腐蚀环境进行了分类，对防腐蚀进行了范范的规定，没有本规范所涉及的范围和技术内容。

本标准规定了湿法脱硫烟囱(烟道)用防腐蚀材料的术语和定义、脱硫运行工况、防腐蚀材料分类及用途、技术性能要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存，确保设计单位和使用单位选择到适合湿法脱硫烟囱防腐蚀的材料，以期达到最佳耐蚀性和长寿命，以确保生产安全。

（三）制修订标准的目的及要解决的主要问题

1、标准编制目的是综合国内外现阶段湿法脱硫烟囱（烟道）所使用的防腐蚀材料，筛选出适合我国现行的环保政策并能有效防止湿法脱硫腐蚀环境的防腐蚀材料，编制出符合国情行情、条例明确、制衡有效、缜密完备的《脱硫烟囱用防腐蚀材料技术要求》的国家标准；

2、由于缺乏相关标准的统一指导给湿法脱硫相关的设计单位、使用单位在烟囱（烟道）防腐蚀材料的选择上带来了困难，致使不能满足湿法脱硫后烟气排放的防腐蚀材料用在了湿法脱硫后的烟囱（烟道）中，导致防腐蚀工程验收后几个月甚至更短的时间内出现渗漏，造成人力和物力的巨大浪费，也给设备的使用造成了潜在的安全隐患。 因此，对使用在湿法脱硫烟囱（烟道）中的防腐蚀材料性能规定一个统一的技术性能要求，规范与湿法脱硫的设计单位和使用单位对防腐蚀材料的选择是本标准编写要解决的问题。

3、本标准的编写是经过广泛调查研究国内外相关的标准和文件资料，总结我国燃煤锅炉从干烟气排放到湿法脱硫后烟气排放防腐蚀材料的使用情况，对防腐蚀材料的技术性能进行了实地考察，并对其技术性能指标进行了实验室验证，因而具有切实的指导意义和很强的可操作性，是指导湿法脱硫的设计单位和使用单位正确选材的指导性标准。

4、防腐蚀材料质量的好坏直接影响到烟囱的防腐蚀效果，是脱硫后烟囱防腐蚀工程质量的重要组成部分，因此，规定湿法脱硫后烟囱用防腐蚀材料的物理机械性能指标和耐化学腐蚀性能指标，合理选用防腐蚀材料，保证烟囱防腐蚀的施工质量，对烟囱整体结构的可靠性和耐久性具有重要意义。通过标准的编写，细化防腐蚀材料选择技术性能指标要求，明确选材要点， 满足了行业使用需求。

（四）与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准为新订标准与现行法律、法规、政策相一致，无相矛盾之处。

（五）贯彻标准的要求和措施建议；

本标准发布实施后，使用各方根据自身需要，及时组织人员培训，按照本标准提出的技术性能要求贯彻落实，严格认真遵守本标准规定。

（六）代替或废止现行标准的建议；

无。

（七）采用国际标准和国外先进标准情况；

（八）标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

（九）重要内容的解释和其它应予说明的事项。