ICS 25.220.99

A 29

中华人民共和国国家标准

GB/T      —XXXX

钢质管道抗紫外线三层熔结粉末防腐

外涂层技术规范

Technical specification for anti -UV three - layer external fusion powder coating corrosion protection for steel pipe

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2017年8月 编

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	.II

1　范围	.1

2　规范性引用文件	.1

3　防腐涂层结构、等级	.1

4　技术要求	.2

4.1 材料……………………………………………………………………………………………………….2

4.2 涂层的涂敷作业………………………………………………………………………………………….5

5　检验与规则	.6

5.1 过程检验………………………………………………………………………………………………….6

5.2 出厂检验………………………………………………………………………………………………….6

5.3 型式试验………………………………………………………………………………………………….6

6　涂层的修补和重涂	.7

6.1 修补……………………………………………………………………………………………………….7

6.2 重涂……………………………………………………………………………………………………….7

7　产品标识	.7

8　贮存和运输	.7

9　现场补口	.7

9.1 补口区表面清理………………………………………………………………………………………….7

9.2 补口刷涂………………………………………………………………………………………………….8

10　安全、卫生和环境保护	.8

11　文件管理	.9

附录A（规范性附录）　压扁试验	.10

前  言

本部分按照GB∕T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国防腐蚀标准化技术委员会（SAC/TC381）归口。

本标准起草单位：四川科迪燃气管道防腐有限公司、廊坊艾格玛新立材料科技有限公司、中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司、四川大学高分子科学与工程学院、成都华润燃气设计有限公司、四川华油集团有限责任公司、成都燃气集团股份有限公司、中国工业防腐蚀技术协会。

本标准主要起草人：陈抒怀、何文、姜伟、崔志刚、王贵明、杨鸣波、何静、唐平、代梅、林雅蓉。

钢质管道抗紫外线三层熔结粉末防腐外涂层技术规范

- 范围

本标准规定了钢质管道抗紫外线三层熔结粉末防腐外涂层的结构、等级、涂敷作业、检验与规则、产品标识、涂层补伤、安全卫生和环境、贮存和运输、文件管理等技术要求。

本标准适用于温度-30℃～100℃，输送燃气、石油、水及其它化工介质的户外抗紫外线防腐外涂层的钢质管道。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBJ 87  工业企业噪声控制设计规范

GB/T 1728  漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1732  漆膜耐冲击测定法

GB/T 1733  漆膜耐水性测定法

GB/T 1771  色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T 1865  色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

GB/T 3091 低压流体输送用焊接钢管

GB/T 3186  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

GB/T 4472  化工产品密度、相对密度测定通则

GB/T 6554  电气绝缘用树脂基反应复合物 第2部分：实验方法电气用涂敷粉末方法

GB/T 6739  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB 7692  涂装作业安全规程 涂装前处理工艺安全及其通风净化

GB/T 7993  用在腐蚀条件下的搪玻璃设备的高电压试验方法

GB/T 8163 输送流体用无缝钢管GB/T3091低压流体输送用焊接钢管

GB/T 8923.1  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T 8923.3  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分:焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级

GB/T 9274  色漆和清漆 耐液体介质的测定

GB/T 9286  色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 13452.2  漆膜厚度测定法

GB/T18570.3  涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定 压敏粘带法

GB/T 23257  埋地钢质管道聚乙烯防腐层

JB/T 6570  磨料磁性物含量测定方法

SY/T 0315  钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范

- 防腐涂层结构、等级

  - 结构

- 防腐涂层为三层结构，底层为熔结型环氧粉末防腐涂层，中间层为接枝共聚物连接涂层，外层为熔结型聚酯粉末抗UV涂层。其结构示意图见图1。

- 防腐涂层结构示意图

- 说明：

- 1-- 钢管；  2-- 防腐层；  3—连接层 ； 4- 抗UV层。

  - 等级

防腐涂层等级分为普通级（G）和加强级（S），其等级及最小厚度应符合表1的要求。

- 防腐涂层等级、厚度

| 序号 | 涂层级别 | 最小厚度/µm | 各涂层厚度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 防腐层/µm | 连接层/µm | 抗UV层/µm |
| 1 | 普通级 | 300 | ≥100 | ≥50 | ≥150 |
| 2 | 加强级 | 400 | ≥150 | ≥50 | ≥200 |

- 技术要求

  - 材料

    - 钢管

      - 钢管应符合GB/T8163输送流体用无缝钢管或GB/T3091低压流体输送用焊接钢管或订货合同的要求；

      - 生产商应提供钢管的合格证和质量证明书；

      - 防腐厂应对钢管进行外观检查，符合要求后,方可使用。

    - 粉末涂料

      - 粉末涂料应有生产厂家提供的产品说明书、合格证、质量证明书和检测报告等有关技术资料；

      - 粉末涂料应密封包装，在运输、储存过程中，保持干燥、清洁；到厂后按照粉末厂家要求的温度和湿度条件进行储存。

      - 粉末涂料性能

粉末涂料性能应符合表2的要求。

- 粉末涂料性能

| 序号 | 项 目 |  | 指 标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环氧粉末 | 接枝共聚物粉末 | 聚酯粉末 |  |
| 1 | 外观 |  | 色泽均匀，粉状，无结块 |  |  | 目测 |
| 2 | 不挥发物含量/% |  | ≥99.4 |  |  | GB/T 6554 |
| 3 | 胶化时间，200℃/s |  | 12～30 | 12～25 | 12～20 | GB/T 6554 |
| 4 | 固化时间,230℃/min |  | ≤3 |  |  | SY/T 0315-2013 附录A |
| 5 | 粒度分布/% | >150µm | ≤3 | ≤0.5 | ≤3 | GB/T 6554 |
|  |  | >250µm | ≤0.2 | —— | ≤0.2 |  |
|  | 平均粒径，D(50) /µm |  | 40～50 |  |  |  |
| 6 | 磁性物含量/% |  | ≤0.002 |  |  | JB/T 6570 |
| 7 | 密度/（g/cm3） |  | 1.3～1.5 |  |  | GB/T 4472 |
| 8 | 耐化学腐蚀a |  | 合格 | —— |  | SY/T 0315-2013 附录J |
| 9 | 人工加速老化试验（1200h）b |  | —— |  | 合格 | GB/T 1865 |
| 10 | 附着力（级）c |  | 1～3 | 1 | 1 | SY/T 0315-2013 附录G |
| a 稀盐酸、10﹪NaCl+稀盐酸、10﹪NaCl、蒸馏水、5﹪NaOH、同等质量的饱和MgCO3+CaCO3介质浸泡90d涂层无隆起、软化、起泡爆皮、开裂、剥离、附着力降低等现象。 b变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象 c接枝共聚物粉末和聚酯粉末的附着力是指与上一涂层的附着力。 |  |  |  |  |  |  |

      - 防腐涂层性能

防腐涂层性能应符合表3的要求。

- 防腐涂层性能

| 序号 | 项 目 |  |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  | 平整、色泽均匀、无气泡、无伤痕、针孔，允许有轻度的桔皮状花纹 | GB/T 6554 |
| 2 | 厚度/(µm) | 普通级 |  | ≥300 | GB/T 13452.2 |
|  |  | 加强级 |  | ≥400 |  |
| 3 | 电火花检漏（5V/μm） |  |  | 无漏点 | # GB/T 7993 |
| 4 | 断面孔隙率/级 |  |  | 1～4 | SY/T0315-2013附录F |
| 5 | 粘结面孔隙率/级 |  |  | 1～4 | SY/T0315-2013附录F |
| 6 | 附着力（75℃±3℃，24h）/级 |  |  | 1～3 | SY/T0315-2013附录G |
| 7 | 抗2.5°弯曲（0℃±3℃） |  |  | 无裂纹 | SY/T0315-2013附录D |
| 8 | 抗冲击 （﹣30℃±3℃） |  | 管径＞25mm | 1.5J，无漏点 | SY/T0315-2013附录E |
|  |  |  | 管径≤25mm | 1.0J, 无漏点 |  |
| 9 | 压扁试验 |  |  | 无裂纹 | 附录A |
| 10 | 铅笔硬度 |  |  | ≥H | GB/T 6739 |
| 11 | 热特性 |  | ∣ΔTg∣℃ | ≤5 | SY/T0315-2013附录B |
|  |  |  | 固化百分率% | ≥95 |  |
| 12 | 阴极剥离（65℃±3℃，48h，1.5v）/mm |  |  | ≤6.5 | SY/T0315-2013附录C |
| 13 | 耐磨性(落砂法)/(L/µm) |  |  | ≥3 | SY/T 0315—2013 附录H |
| 14 | 盐雾试验（1000h） |  |  | 无起泡，无生锈，无开裂、剥落等现象 | GB/T 1771 |
| 15 | 人工加速老化（1200h） |  |  | 变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象 | GB/T 1865 |
| 16 | 耐化学腐蚀 （20℃±3℃，90d） |  | 稀盐酸 | 无隆起、软化、起泡爆皮、开裂、剥离、附着力降低等现象 | SY/T0315-2013附录J |
|  |  |  | 10﹪NaCl+稀盐酸 |  |  |
|  |  |  | 10﹪NaCl |  |  |
|  |  |  | 蒸馏水 |  |  |
|  |  |  | 5﹪NaOH |  |  |
|  |  |  | 同等质量的饱和MgCO3+CaCO3 |  |  |

      - 补口液

补口液由底层防腐层和面层抗UV层两种材料构成，补口液性能应符合表4和表5的要求。

- 防腐层性能

| 项 目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 干燥时间，23℃ | 表干：1h，实干：24h | GB/T 1728 |
| 附着力/级 | ≤1 | GB/T 9286 |
| 耐冲击性/kg·cm | ≥50 | GB/T 1732 |
| 耐水性，168h | 无异常 | GB/T 1733 |
| 耐盐雾性，1000h | 无起泡，无生锈，无开裂、剥落等现象 | GB/T 1771 |

- 抗UV层性能

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 干燥时间，23℃ | 表干：1h，实干：24h | GB/T 1728 |
| 附着力/级 | ≤1 | GB/T 9286 |
| 铅笔硬度 | ≥H | GB/T 6739 |
| 耐冲击性/ kg·cm | ≥50 | GB/T 1732 |
| 耐酸性，10%H2SO4,168h | 无变化 | GB/T 9274 |
| 耐碱性，10%NaOH,168h | 无变化 | GB/T 9274 |
| 耐盐雾性，1000h | 无起泡，无生锈，无开裂、剥落等现象 | GB/T 1771 |
| 耐人工老化性，3000h | 变色≤2级，失光≤2级，不粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象 | GB/T 1865 |

- 4.2 涂层的涂敷作业

- 4.2.1工艺性试验

- 4.2.1.1正式生产前，应通过工艺性试验确定工艺参数，直至钢管涂层的厚度和涂敷温度达到要求，并按此工艺参数制作管段试件，进行试验。具体性能应符合表3中1～13项的要求。

- 4.2.1.2涂层性能符合表3中1～13项的要求后，方可正式生产。

- 4.2.2  涂敷作业

- 4.2.2.1 钢管表面处理

- 4.2.2.1.1  在涂层涂覆前，先清除钢管表面的油脂和污垢等附着物，并对钢管预热后进行抛（喷）射除锈。在进行抛（喷）射除锈前，钢管表面温度应高于露点温度至少3℃，除锈质量应达到GB/T8923中规定的Sa21/2级要求，锚纹深度达到40μm～100μm。

- 4.2.2.1.2  除锈后，应将钢管内外附着的灰尘及磨料清理干净。钢管表面的灰尘度应不低于GB/T18570.3规定的2级；对影响涂层质量的表面缺陷如焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷进行处理并符合GB/T 8923.3-2009中规定的P2级。

- 4.2.2.1.3  钢管表面处理后应防止钢管表面受潮、生锈或二次污染。表面处理后的钢管应在4h内进行涂覆，超过4h或当出现返锈或表面污染时，必须重新进行表面处理。

- 4.2.2.2  钢管涂覆

- 4.2.2.2.1  检测涂覆前钢管表面温度，把温度控制200℃～240℃范围之内，最高加热温度应不影响钢管的力学性能。

- 4.2.2.2.2  固化时间应符合粉末涂料的要求。

- 4.2.2.2.3  三层粉末涂覆时，外层涂覆应在内层胶化完成前进行，且应保证外层粉末涂料所要求的固化温度。

- 4.2.2.2.4  涂层最小厚度应符合表1的要求。

- 4.2.2.3 管端处理

- 4.2.2.3.1 涂敷完成后，将钢管两端预留段50mm～80mm，预留段表面不应有涂层。

- 4.2.2.3.1 用户如要求管端表面涂敷防锈可焊涂料时，应按可焊涂料产品使用说明的要求进行涂敷。

- 5 检验与规则

- 5.1 过程检验

- 5.1.1 目测，钢管预处理后，表面损伤和引起涂层针孔的缺陷。对所有缺陷，应打磨且壁厚不应小于规定值后，进行修整；

- 5.1.2 采用GB/T 8923.1-2008规定的方法，检测钢管除锈质量，除锈等级应达到GB/T 8923.1-2008中规定的Sa21/2级；

- 5.1.3 使用锚纹深度测试仪，检测钢管锚纹深度，锚纹深度应达到40μm～100μm；

- 5.1.4 使用测温笔对涂覆过程中的钢管加热温度进行连续监测，加热温度应符合确定的参数；

- 5.1.5 目测，涂层外观应平整、色泽均匀、无气泡、无开裂及缩孔，允许有轻度桔皮状花纹；

- 5.1.6 使用磁性涂层测厚仪，沿钢管轴向随机取三个位置，测量每个位置圆周方向均匀分布的四点涂层厚度，其厚度应符合表1的要求。

- 5.1.7 使用在线电火花检漏仪，检测最小厚度处电压，以5V/μm计算。分以下二种：

- a）允许每米管长漏点1个，但应进行修补，修补后应再电火花检测，不漏为合格；

- b) 当漏点超过上述规定，或个别漏点的面积≥250mm2时，应按6.2的规定进行重涂、检验，不漏为合格。

  - 出厂检验

- 5.2.1 产品按表3 中1～10项的要求抽样检验，合格后方可出厂。

- 5.2.2 组批和抽样：

- a）以当天生产的相同原材料、钢管规格、防腐层级别、工艺条件下的产品为1个产品批。

- b)连续生产时，当每批防腐管≤200根时，应截取2个长度为600mm左右的管段进行测试；当每批防腐管＞200根时，每200根截取1个长度为600mm左右的管段进行测试；若测试结果不合格，则在该不合格防腐管与前一次合格防腐管之间追加2个试验管段，重新测试。当2个重做的试验管段均合格，则该区间内防腐管合格，若仍有1个不合格，则该区间的所有防腐管均视作不合格。

  - 型式检验

- 5.3.1有下列情况之一，进行型式检验：

- a) 产品试制、定型、鉴定时；

- b) 正式生产时，材料、工艺有较大变化，影响产品性能时；

- c) 长期停产后，又恢复生产时；

- d) 国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

- 5.3.2  型式检验的内容为表3全部项目。

- 涂层的修补和重涂

- 6.1 修补

- 修补涂层缺陷时，应完成以下要求：

- a）清除缺陷部位的锈斑、鳞屑、裂纹、污垢、其它杂质及松脱的涂层；

- b）将缺陷部位按要求打磨成粗糙面, 用干燥的布或刷子将灰尘清除干净；

- c）用性能相当或高于管体涂层性能的涂料进行局部修补，修补材料应符合表4和表5的要求；

- d) 修补的涂层厚度应符合表1的要求；

- e）修补的过程应予记录。

  - 重涂

    - 符合5.1.7条中b）款及型式检验不合格的外涂层钢管，应进行重涂；

    - 重涂时，先将钢管加热到≤275℃，使涂层软化，然后将全部涂层清除掉，进行喷(抛)射处理；

    - 然后按4.2.2.2条要求进行重涂，重涂后进行质量检验，应符合5.1的要求。

- 产品标识

  - 标识

7.1.1在产品适当位置的涂层上喷涂标识；

7.1.2  国家对产品标识的标注有规定时，应按规定执行；如无规定，标识应由厂名、执行标准、产品名称、产品批号、编号、钢管的规格等；

7.1.3  订货合同中，如用户对标识标注另有特殊要求时（但不违反国家有关规定），按合同要求执行。

- 贮存和运输

  - 产品应缠绕保护膜或采取其它保护措施，；

- 8.2产品堆放时，管底部应按管子引起的绕度设置上柔性支撑垫，支撑垫的最小宽度为120mm，其高度应高于地面100mm；

- 8.3产品应按规格分开码放，排列整齐、有明显标识；

- 8.4 运输时应使用不损坏涂层的吊具吊装，轻吊轻放，避免损伤涂层。

- 现场补口

  - 补口区表面清理

- 表面应无油脂、氧化皮、铁锈、污垢等附着物，焊接处无飞溅焊点、套丝处损伤涂层处理平整，补口区域除锈等级应达到St3级；

  - 补口刷涂

9.2.1 现场补口应使用与管体涂层材料性能相当或高于管体涂层的液态涂料进行多次刷涂。刷涂应在试压前进行；

- 9.2.2使用的补口液性能应符合表4和表5的要求；

- 9.2.3 刷涂操作：补口施工应按要求调制好防腐层、抗UV层补口涂料，在补口区域依次沿钢管轴向均匀刷涂防腐层和抗UV层。刷涂厚度与管体涂层平均厚度相同，并与管体涂层搭边不小于25mm。

- 9.2.4补口质量检验

- 9.2.4.1 外观目测：表面应平整光滑，不得有明显流淌、焊接套丝补口处无漏刷现象、补口处颜色与防腐管道无明显色差；

- 9.2.4.2 厚度检测:用涂层测厚仪在焊口两侧补口区上、下、左、右位置共8点进行厚度测量。其最小厚度不得小于管体涂层的最小厚度。否则，应修补、刷涂；

- 9.2.4.3 漏点检测：利用电火花检漏仪在涂层完全固化实干状态下，以5V/µm的直流电压对补口处涂层进行检测(测量电压按最小厚度计算)，如有漏点，应按照第6章的要求进行修补；

- 9.2.4.4 补口后应对补口区域涂层进行现场附着力检验，方法、判断及抽样规则如下：

- a）补口区域刷涂后待涂层完全固化，用刀尖沿钢管轴线方向在涂层上刻划两条相距10mm的平行线，再刻划两条相距10mm并与前两条线相交成30°角的平行线，形成一个平行四边行。要求每条刻线必须划透涂层。然后，把刀尖插入平行四边形各内角的涂层下，施加水平推力；

- b) 涂层成碎末状剥离为合格；

- c) 现场施工过程的补口，少于50个补口时，必须抽测一个口；多于50个补口时，每50个补口至少抽测一个口，如不合格，应加倍抽测。若加倍抽测仍有一个不合格，则该片区管线的补口应全部返工。

- 10 安全、卫生和环境保护

涂敷作业的安全、卫生和环境保护应符合以下要求：

- 涂敷作业的安全、环境保护应符合GB 7692的规定；

- 除锈、喷涂过程中各种设备产生的噪音，应符合GBJ 87的有关规定；

- 除锈、喷涂车间空气中粉尘含量不得超过GBZ1中的有关规定；

- 各岗位工作人员应配备相应的劳动保护用品。

- 11文件管理

11.1 质量管理相关文件和记录应包括以下资料：

a) 钢管、粉末、补口液的产品合格证及质量检验报告；

b) 试验性生产及正式生产过程中的工艺记录表、卡记录及各项试验记录；

c) 涂层修补、重涂作业记录及检验报告；

d) 使用的规范、标准及其它有关资料。

11.2  以上文件资料应归档保管，保存期三年。

- （规范性附录）
压扁试验

  - 试验设备

需要的设备如下：

- 压力试验机；

- 米尺；

- 计时器。

  - 试件

截取长度约为50mm防腐管段试件，件数3件。

  - 试验步骤

    - 在常温下，把试件置于如图1所示的平板之间；

    - 试验机加压，使试件在1min内渐渐压缩，压缩到试件外径的4/5；

    - 释放试验机压力，取出试件，目测涂层有无裂纹、断裂、剥离。

说明：

1—钢管；   2--涂层。

  - 试验报告

试验报告应包括以下内容：

- 试件：名称、规格尺寸、数量；

- 粉末涂料：名称、批号、执行标准；

- 试验条件：温度、湿度、弯曲角度、施压速度；

- 结果；

- 判定；

- 试验人员；

- 试验日期。