ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

埋地钢质弯管聚乙烯复合带耐蚀

作业技术规范

Technical specification for corrosion resistance of buried steel bend pipe

polyethylene composite bel

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

- 2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

3.1　弯管（bend）	2

3.2　弯曲半径（R）（bending　radius）	2

3.3　聚乙烯复合带　（polyethylene　composite　tape）	2

3.4　辐射交联聚乙烯热收缩带　（radiation　crosslinked　polyethylene　heat　shrinkable　tape　(sleeve)）	2

3.5　防腐层（protecting　coating）	2

4　技术要求	2

4.1　防腐层结构及厚度等级	2

4.2　材料	3

4.3　防腐作业	8

5　质量检验与规则	9

5.1　质量检验	9

5.2　检验规则	9

- 6　产品标识	9

7　贮存和运输	10

8　防腐层补伤	10

9　安全、卫生和环境保护	10

10　防腐弯管的下沟回填	11

11　文件管理	11

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国防腐蚀标准化技术委员会（SAC/TC381）归口。

本标准起草单位：河南新开源石化管道有限公司

本标准主要起草人：

埋地钢质弯管聚乙烯复合带耐蚀作业技术规范

## 范围

本标准规定了埋地钢质弯管聚乙烯复合带防腐层和聚乙烯热缩带防腐层的结构和厚度等级、材料、防腐作业、质量检验与规则、贮存和运输、补伤、文件管理等的要求。

本标准适用于工作温度≤80℃，公称直径（DN）≥100mm、曲率半径（R）≥4Dmm钢质弯管聚乙烯复合带防腐层和聚乙烯热缩带防腐层设计、防腐作业、检验和验收等。

## 规范性引用文件

GBZ 1        工业企业设计卫生标准

GBJ 87       工业企业噪声控制设计规范

GB/T 1040.2  塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 1408.1  绝缘材料电气强度试验方法 第1部分 工频下试验

GB/T 1410    固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB/T 1633    热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定

GB/T 1725    色漆、清漆和塑料  不挥发物含量的测定

GB/T 1842    塑料 聚乙烯环境应力开裂试验方法

GB/T 2792    压敏胶粘带180°剥离强度试验方法

GB/T 3682    热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定

GB 4472      化工产品密度、相对密度的测定

GB/T 5470    塑料 冲击法脆化温度的测定

GB 6514      涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化

GB/T 6554    电气绝缘用树脂基反应复合物 第2部分：实验方法-电气用涂敷粉末方法

GB/T 6672    塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法

GB/T 7124    胶粘剂  拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）

GB 7692      涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化

GB/T 8923.1  涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定  第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 13021   聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定（热失重法）

GB/T 13022   塑料 薄膜拉伸性能试验方法

GB/T 15332   热熔胶粘剂软化点的测定  环球法

GB/T 18570.3  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定（压敏粘带法）

GB/T 18570.9  涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验第9部分:水溶性盐的现场 电导率测定法

GB/T 23257-2017 埋地钢质管道聚乙烯防腐层

GB/T 50087   工业企业噪声控制设计规范 GB 50369油气长输管道工程施工及验收规范

GB 50369     油气长输管道工程施工及验收规范

GB/T 5210-2006 涂层附着力的测定法 拉开法

HG/T 2751-1996 未增塑乙酸纤维素含水量的测定

SY/T 0066    钢管防腐层厚度的无损测量方法（磁性法）

SY/T 0315    钢质管道单层熔结环氧粉末外涂层技术规范

SY/T 0413    埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准

SY/T 0414    钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准

SY/T 5257    油气输送用钢制感应加热弯管

CDP-S-OGP-AC-020-2014-3 油气管道工程辐射交联聚乙烯热收缩带/套(热熔胶型)及补伤片技术规格书

Q/SY GJX 113-2010 埋地钢质弯管聚乙烯复合带防腐层技术标准

## 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

  - 弯管（bend）

用以在管道中改变介质流动方向，且弯曲半径不小于其母管外径的5倍，且管两端带直段的圆弧形管段。

  - 弯曲半径（R）（bending radius）

用来描述曲线上某处曲线弯曲变化程度的物理量。

  - 聚乙烯复合带 （polyethylene composite tape）

把聚乙烯专用料挤成带及胶粘剂挤成膜，通过加热贴合成一定宽度和长度的带状防腐材料。以下简称为复合带。

  - 辐射交联聚乙烯热收缩带 （radiation crosslinked polyethylene heat shrinkable tape (sleeve)）

聚乙烯带材经辐射、拉伸(扩张)、与热熔胶层复合等工艺后，在一定温度下能够产生定向收缩的防腐绝缘带。以下简称为热缩带。

  - 聚乙烯防腐带（Polyethylene anti-corrosion zone）

- 聚乙烯防腐带包括热缩带和复合带

  - 防腐层（protecting coating）

在弯管上，涂敷环氧底漆为底层+辐射交联聚乙烯热收缩带为外层，或涂敷环氧粉末为底层+聚乙烯复合带为外层，热贴合在一起的结构。

  - 内聚破坏 cohesive failure

胶粘层自身破裂，在两个被粘物表面均有胶粘剂粘结存在。

  - 界面破坏 interfacial failure

胶粘层与被粘物界面处发生目视可见的破坏现象。

## 技术要求

  - 防腐层结构及厚度等级

    - 防腐层结构

4.1.1,1聚乙烯热缩带防腐层：底层为无溶剂环氧底漆，外层为聚乙烯热缩带/套的二层结构。

4.1.1,2聚乙烯复合带防腐层：底层为熔结环氧粉末，外层为聚乙烯复合带的二层结构。

    - 防腐层厚度等级

      - 防腐层的厚度是防腐层的三层结构的总厚度。其厚度等级应符合表1和表2的规定。

- 聚乙烯复合带防腐层厚度等级

| 序号 | 弯管公称直径DN mm | 环氧涂层 （μm） | 防腐层最小厚度 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300≤DN＜500 | ≥150 | 2.9 |
| 2 | 500≤DN＜800 |  | 3.2 |
| 3 | DN≥800 |  | 3.7 |
| 注:焊接部位的防腐层厚度≥表1规定值的80%。 |  |  |  |

- 聚乙烯热缩带防腐层厚度等级

| 钢管公称直径 DN mm | 环氧涂层 μm | 胶粘剂层 μm | 防腐层最小厚度 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通级(G) | 加强级（S) |
| DN≤100 | ≥120 | ≥170 | 1.8 | 2.5 |
| 100＜DN≤250 |  |  | 2.0 | 2.7 |
| 250＜DN＜500 |  |  | 2.2 | 2.9 |
| 500≤DN＜800 | ≥150 |  | 2.5 | 3.2 |
| 800≤DN≤1 200 |  |  | 3.0 | 3.7 |
| DN＞1 200 |  |  | 3.3 | 4.2 |
| a不适用于二层结构聚乙烯防腐层。 |  |  |  |  |

  - 材料

    - 一般规定

4.2.1.1 防腐层使用的各种原材料应符合相关标准，要有合格证及质量证明书。

4.2.1.2 各种原材料的包装应完好，并按规定存放，在有效期内使用。

4.2.1.3 对每种牌（型）号的无溶剂环氧底漆、熔结环氧粉末涂料、胶粘剂以及聚乙烯料，在使用前应由具有资质的检验机构对其性能进行检测并出具报告，性能符合要求方能使用。

    - 弯管

4.2.2.1 弯管应符合SY/T 5257或订货合同中的技术要求，焊制弯管的焊缝余高不应超过2.5mm，且焊缝应平滑过渡。

4.2.2.2 防腐作业前应对弯管进行逐根检查，应符合4.2.2.1要求，否则不准使用。

    - 无溶剂环氧底漆

      - 无溶剂环氧底漆及其涂层的性能应符合表3的规定。

- 表3   无溶剂环氧底漆的性能指标

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 性 能 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 |  | % | ≥95 | GB/T 1725 |
| 2 | 吸水率 |  | % | ≤0.6 | SY/T6854-2012 附录B |
| 3 | 剪切强度 |  | MPa | ≥10 | GB/T 7124a |
| 4 | 阴极剥离b | 65℃，48h | mm | ≤6 | GB/T 23257 |
|  |  | 23℃±2℃，30d | mm | ≤15 |  |
| 5 | 附着力 | 23℃±2℃ | MPa | ≥10 | GB/T 5210-2006 |
|  |  | 最高运行温度热水浸泡，28d | MPa | ≥7 |  |
| a. 拉伸速度2mm/min。 b. 试件涂层厚度为300μm～400μm。 |  |  |  |  |  |

    - 熔结环氧粉末

4.2.4.1 熔结环氧粉末及其涂层的性能应符合表4和表5的规定。

- 熔结环氧粉末的性能指标

表 4  熔结环氧粉末性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒径分布 % |  | 150μm筛上粉末≤3.0 250μm筛上粉末≤0.2 | GB/T 6554 |
| 不挥发分含量（105 ℃) % |  | ≥99.4 | GB/T 6554 |
| 密度 g/cm³ |  | 1.30〜1.50且符合厂家给定值±0.05 | GB/T 4472 |
| 胶化时间 S |  | ≥12且符合厂家给定值±20% | GB/T 6554 |
| 固化时间 min |  | ≤3 | GB/T23257-2017附录A |
| 热特性 | △H J/g | ≥45 | GB/T23257-2017附录B |
|  | Tg2 ℃ | ≥98 |  |
| 注：环氧粉末涂料胶化时间和固化时间的测试温度为产品说明书指定的涂敷温度。未指定时，常温涂敷粉末试验温度为200℃，低温涂敷粉末试验温度低于200℃。 |  |  |  |

- 4.2.4.2 熔结环氧涂层的性能指标

- 表5 熔结环氧涂层的性能指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附着力/级 | 1 | GB/T 23257-2017附录C |
| 2 | 阴极剥离，（65℃，48h） mm | ≤5 | GB/T 23257-2017附录D |
| 3 | 阴极剥离，（65℃，30d） mm | ≤15 | GB/T 23257-2017附录D |
| 4 | 抗弯曲，（-20℃，2.5°） | 无裂纹 | GB/T 23257-2017附录E |
| 注: 实验室喷涂试件的涂层厚度应为300μm〜400μm，涂敷温度为产品说明书指定的温度。未指定时，常温涂敷粉末涂敷温度为200℃,低温涂敷粉末涂敷温度低于200℃。 |  |  |  |

4.2.4.3 涂敷厂对每一生产批无溶剂环氧底漆或熔结环氧粉末（不超过3t），分别按照表3及表4和表5（表5中，序号3（65℃，30d）阴极剥离除外）进行复检，表5中，序号3（65℃，30d）阴极剥离应不定期复检，符合要求后，方能使用。

    - 胶粘剂

4.2.5.1 聚乙烯热缩带热熔胶的性能应符合表6的规定。

表6   热熔胶的性能指标

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 性 能 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软化点（环球法） |  | ℃ | ≥最高运行温度+40且不小于90 | GB/T 15332 |
| 2 | 搭接剪切强度 （底漆钢/底漆钢） | 23℃±2℃ | MPa | ≥1.0 | GB/T 7124b |
|  |  | 最高运行温度 | MPa | ≥0.07 |  |
| 3 | 搭接剪切强度 （PE/PE，PE对PE表面底漆a） | 23℃±2℃ | MPa | ≥1.0 |  |
|  |  | 最高运行温度 | MPa | ≥0.07 |  |
| 4 | 脆化温度 |  | ℃ | ≤ -15 | GB/T 23257 |
| 5 | 氧化诱导期（200℃） |  | min | ≥10 | GB/T 23257 |
| 6 | 吸水率c（23℃±2℃） |  | % | ≤0.1 | SY/T 0414-2007附录B |
| a.PE对PE表面底漆搭接剪切强度测试适用于在3PE搭接部位涂刷底漆的产品。 b.拉伸速度为10mm/min。 c.试件包括基材和胶，试件规格50mm×50mm×产品厚度。 |  |  |  |  |  |

4.2.5.2 聚乙烯复合带胶粘剂的性能应符合标准的规定。涂敷厂对每一生产批（不超过30t）胶粘剂按照表7规定进行质量复检。

表7  胶粘剂的性能指标

| 聚乙烯防腐带 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度 g/cm³ | 0.920 〜0.950 | GB/T 4472 |
| 熔体流动速率（190℃,2.16 kg) g/10 min | ≥0.7 | GB/T 3682 |
| 维卡软化点(A50，9.8 N) ℃ | ≥90 | GB/T 1633 |
| 脆化温度 ℃ | ≤-50 | GB/T 5470 |
| 氧化诱导期（200 ℃) min | ≥10 | GB/T 23257-2017附录F |
| 含水率 % | ≤0.1 | GB/T 23257-2017附录G |
| 拉伸强度a MPa | ≥17 | GB/T 1040.2 |
| 断裂标称应变a % | ≥600 | GB/T 1040.2 |
| a 拉伸速度50 mm/min。 |  |  |

4.2.6.1  聚乙烯热缩带尺寸应符合表8的规定。

表8 聚乙烯热缩带(套)的厚度

| 4.2.6.2 聚乙烯复合带尺寸应符合表9的规定。 基材类型 | 适用管径DN mm | 基材 mm | 胶层 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通型 | ≤400 | ≥1.2 | ≥1.2 |
|  | ＞400 | ≥1.5 |  |
| 髙密度型 |  | ≥1.0 | ≥1.5 |

表9  聚乙烯复合带宽度和厚度

| 序号 | 弯管公称直径DN/（mm） | 复合带宽度 mm | 复合带总厚度 mm | 复合带胶粘剂厚度 μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300≤DN＜500 | 80~160 | ≥1.75 | 300～500 |
| 2 | 500≤DN＜800 | 100~200 | ≥1.90 | 300～500 |
| 3 | DN≥800 | 120~250 | ≥2.15 | 300～500 |

4.2.6.3  聚乙烯性能应符合表10和表11的规定。

- 表10  聚乙烯基材的性能指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 g/cm3 | 0.940～0.960 | GB/T 4472 |
| 2 | 熔体流动速率，（190℃,2.16kg） g/10 min | ≥0.15 | GB/T 3682 |
| 3 | 碳黑含量 % | ≥2.0 | GB/T 13021 |
| 4 | 含水率 % | ≤0.1 | GB/T 23257-2017附录G |
| 5 | 氧化诱导期，（220℃） min | ≥30 | GB/T 23257-2017附录F |
| 6 | 耐热老化a（100℃，4800h） % | ≤35 | GB/T 3682 |
| a耐热老化指标为试验前与试验后的熔体流动速率偏差； |  |  |  |

表11  聚乙烯专用料压制片材性能指标

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸屈服强度a MPa | ≥15 | GB/T 1040.2 |
| 拉伸强度a MPa | ≥22 | GB/T 1040.2 |
| 断裂标称应变a % | ≥600 | GB/T 1040.2 |
| 维卡软化点(A50,9.8N) ℃ | ≥110 | GB/T 1633 |
| 脆化温度 ℃ | ≤-65 | GB/T 5470 |
| 电气强度 MV/m | ≥25 | GB/T 1408.1 |
| 体积电阻率 Ω • m | ≥1×1013 | GB/T 1410 |
| 耐环境应力开裂(F50） h | ≥1 000 | GB/T 1842 |
| 压痕硬度 |  | GB/T23257-2017附录H |
| mm (23℃) | ≤0.2 |  |
| (80℃)b | ≤0.3 |  |
| 耐化学介质腐蚀C浸泡7 d) |  | GB/T23257-2017附录I |
| % |  |  |
| 10% HCI | ≥85 |  |
| 10% NaOH | ≥85 |  |
| 10% NaCI | ≥85 |  |
| 耐紫外光老化C(336 h) % | ≥80 | GB/T23257-2017附录J |
| a 拉伸速度50 mm/min。 |  |  |
| b 常温型，试验条件为60℃;髙温型，试验条件为80℃。 |  |  |
| C 耐化学介质腐蚀及耐紫外光老化指标为试验后的拉伸强度和断裂标称应变的保持率。 |  |  |

  - 试生产及工艺评定试验

4.3.1 投产前，应对所用的防腐材料在生产线上，进行适用性试验生产，对防腐层各层厚度，各项参数按规定要求进行调节，并对防腐层性能进行检验，性能符合要求后，方可按照适用性试验确定的工艺投入生产使用。

4.3.2 从防腐管或在同一工艺条件下生产的试验管上截取试件对防腐层整体性能进行检测，结果应符合表12 热缩带防腐层安装系统的性能指标或表14 复合带防腐层的性能指标的规定。

按确定的工艺涂敷聚乙烯层并进行性能检测，用于性能检测的聚乙烯层应不含胶、熔结环氧粉末层或无溶剂环氧底漆，结果应符合表12 热缩带防腐层安装系统的性能指标或表13 复合带聚乙烯层的性能指标和表14 复合带防腐层的性能指标的规定。

4.3.3  聚乙烯热缩带防腐层性能指标应符合表12规定。

表12   热缩带防腐层安装系统的性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗冲击强度 J |  | ≥15 | GB/T23257-2017附录L |
| 剥离强度（对管体） N/cm | 23℃ | ≥50(内聚破坏） | GB/T23257-2017附录K |
|  | 最高运行温度 | ≥3(内聚破坏） | GB/T23257-2017附录K |
| 剥离强度 (对搭接部位聚乙烯层） N/cm | 23℃ | ≥50(内聚破坏） | GB/T23257-2017附录K |
|  | 最髙运行温度 | ≥3(内聚破坏） | GB/T23257-2017附录K |
| 阴极剥离（最髙运行温度，30 d) mm |  | ≤20 | GB/T23257-2017附录D |
| 耐热水浸泡(最髙运行温度，30 d) 剥离强度保持率(对底漆钢、对管体涂层） % |  | ≥75 | GB/T23257-2017附录P GB/T23257-2017附录K |
| 耐热水浸泡（最髙运行温度，120 d) |  | 无鼓泡、无剥离，膜下无水 | GB/T23257-2017附录P |
| 耐热老化(最高运行温度+20℃,100 d) 剥离强度保持率(P100/P70，对底漆钢、对管体涂层） % |  | ≥75 | GB/T23257-2017附录Q |

4.3.4 聚乙烯复合带防腐层性能应符合表13和表14的规定。

表13   复合带聚乙烯层的性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度a | 轴向 MPa | ≥20 | GB/T 1040.2 |
|  | 周向 MPa | ≥20 |  |
|  | 偏差b % | ≤15 |  |
| 断裂标称应变a % |  | ≥600 | GB/T 1040.2 |
| 压痕硬度 mm (23℃) (80℃)C |  | ≤0.2 ≤0.3 | GB/T23257-2017附录H |
| 耐环境应力开裂(f50） h |  | ≥1 000 | GB/T 1842 |
| 热稳定性d ¦ △MFR ¦ % |  | ≤20 | GB/T 3682 |
| a 拉伸速度50 mm/min。 b 偏差为轴向和周向拉伸强度的差值与两者中较低者之比。 c试验条件为80℃。 d 聚乙烯挤出前后熔体流动速率变化率。 |  |  |  |

表14 复合带防腐层的性能指标

| 4.3.5 涂覆厂应对每批（不超过100t）聚乙烯挤成带进行复验，复验项目为表8中序号1、2、3项，符合要求后，方可使用。 项 目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 三层结构 |  |
| 剥离强度 N/cm (20℃±5℃) (60℃±5℃) | ≥100(内聚破坏) ≥70（内聚破坏） | GB/T23257-2017附录K |
| 阴极剥离（65℃,48 h) mm | ≤5 | GB/T23257-2017附录D |
| 阴极剥离（最高运行温度，30 d) mm | ≤15 | GB/T23257-2017附录D |
| 环氧粉末底层热特性 玻璃化温度变化值¦ △Tg ¦ ℃ | ≤5 | GB/T23257-2017附录B |
| 冲击强度 J/mm | ≥8 | GB/T23257-2017附录L |
| 抗弯曲（-30℃,2.5°） | 聚乙烯无开裂 | GB/T23257-2017附录E |
| 耐热水浸泡（80 °C，48 h) | 翘边深度平均≤2 mm且最大≤3 mm | GB/T23257-2017附录M |

  - 防腐作业

    - 弯管表面处理

4.4.1.1 清除弯管表面油脂和污垢等附着物，弯管表面的焊渣、毛刺应清除干净，并对弯管预热后进行抛（喷）丸除锈。除锈前弯管表面应不低于露点温度以上3 ℃。除锈质量应达到GB/T8923规定的Sa2.5级的要求。如受现场施工条件限制，也可采用动力工具除锈，除锈质量应达到GB/T8923规定的St3级的要求。锚纹深度达到（50～90）μm。

4.4.1.2 将除锈后的弯管表面附着的灰尘及磨料清扫干净。表面灰尘度应不低于GB/T 18570.3规定的2级。

4.4.1.3 抛丸后的弯管表面应按GB/T18570.9规定的方法检测弯管表面的盐分含量，弯管表面的盐分不应超过20mg/㎡。

4.4.1.3 表面处理后应防止受潮、生锈或二次污染。表面预处理后的弯管应在4h内进行涂敷，超过4h出现返锈或表面污染，应重新进行表面处理。

    - 环氧底漆或环氧粉末的涂敷

4.4.2.1 开始涂敷时，先用试验管段在生产线上调节预热温度及底漆层的厚度，各项参数符合规定后方可正式生产。

4.4.2.2 用无污染热源对弯管加热至喷涂温度，最高加热温度不应影响弯管的力学性能。

4.4.2.2 涂层应均匀，无流淌、漏涂、凝块等缺陷。当采用复合带防腐层时，回收的环氧粉末的使用及其添加比例应按表5 熔结环氧涂层的性能指标和表6熔结环氧涂层的性能指标规定的性能进行检验后确认。

    - 聚乙烯防腐带缠绕

4.4.3.1 聚乙烯防腐带缠绕，可采用手动或设备缠绕的方式进行.复合带缠绕时应在熔结环氧粉末胶化过程中进行。

4.4.3.2 聚乙烯防腐带缠绕时，应确保聚乙烯带之间及弯管焊缝两侧的聚乙烯带辊压密实，并防止压伤聚乙烯防腐带表面。聚乙烯防腐带螺旋缠绕搭接宽度不小于带宽55%。

4.4.3.3 对缠绕后形成的防腐层进行碾压，碾压时防腐层表面的加热温度不超过防腐层表层的熔化温度。

4.4.3.4 聚乙烯防腐带允许沿长度方向进行搭接，但应采用专用热熔搭接设备，搭接长度应大于25 mm，搭接宽度为聚乙烯防腐带宽度。

4.4.3.5 聚乙烯防腐带缠绕包覆后用水冷却，使钢管温度≤60℃，并确保环氧底漆固化完全。

    - 管端处理

防腐层包覆完成后，应除去弯管两端部100mm～150mm防腐层。且聚乙烯防腐带的两端面应打磨成≤30°的倒角；聚乙烯防腐带端部外保留≤20mm的环氧底漆层。以防止防腐层剥离或翘起。

## 质量检验与规则

  - 质量检验

    - 外观质量要求如下：

a) 表面处理后的弯管应逐根进行表面除锈等级检验，用GB/8923-88中相应的照片或标准板进行目视比较，表面除锈质量应达到GB/T 8923-88规定的Sa2.5级的要求；表面锚纹深度应每班次至少测量两次，每次测量两根，宜采用粗糙度测量仪或锚纹深度测试纸测量，锚纹深度应达到（50～90）μm。

b) 弯管表面灰尘度应每班次至少测量2次,每次测量1根。按照GB/T 18570.3-2005规定的方法进行评定，弯管表面灰尘度应不低于2级。

5.1.2 防腐层外观应逐根目测检查。聚乙烯带表面应平滑，无暗泡，无麻点，无裂纹，无皱纹，色泽应均匀。防腐层端头应无剥离或翘边现象。

5.1.3 防腐层的漏点应采用在线电火花检漏仪进行连续检查，检漏电压为25KV,无漏点为合格。单管有两个或两个以下漏点且漏点沿轴向尺寸≤300mm时，可按第8章规定进行修补。单管有两个以上漏点或单个漏点沿轴向尺寸＞300mm时，该防腐管应为不合格。

5.1.4 防腐层厚度应每班次至少测量1次，每批连续生产的第1、第5、第10只弯管应采用磁性测厚仪或电子测厚仪测量弯管3个截面圆周方向均匀分布的四点的防腐层厚度，同时应检测焊缝处的防腐层厚度，之后每10只至少检测一只，检测结果应符合表1的规定，并做好记录。

5.1.5 防腐层的粘结力按GB/T 23257-2017附录K的方法通过测定剥离强度进行检验。每班至少在两个温度条件下各抽测一次，结果应符合表12 热缩带防腐层安装系统的性能指标或表14 复合带防腐层的性能指标的要求。

5.1.6 防腐弯管生产数量达到100只时（不足100只按100只计），按GB/T 23257-2017附录D的方法进行一次防腐层48h阴极剥离试验，以后每400只（不足400只按400只计）进行一次48h防腐层剥离试验，其结果应符合“复合带和热缩带各自的安装性能要求”的要求。如不合格，应加倍检验，加倍检验全部合格时，该批防腐弯管为合格；否则，该批防腐弯管为不合格。

5.1.7 连续生产400只应截取聚乙烯层样品，按GB/T1040.2检验其拉伸强度和断裂标称应变，结果应符合表13 复合带聚乙烯层的性能指标的规定。若不合格，应在前一次检验合格后涂敷的防腐弯管中加倍取样检验。加倍检验全部合格时，该两次检测区间的防腐弯管为合格；仍有不合格时，该两次检测区间生产的批防腐弯管为不合格。

  - 检验规则

5.2.1 出厂检验，防腐弯管100%按5.1条的要求检验，合格后方可出厂。

5.2.2 型式检验

5.2.2.1 有下列情况之一，进行型式检验：

a) 防腐弯管的试制定型鉴定。

b) 正式生产时，材料、工艺有较大变化，可能影响产品性能时。

c) 正式生产时，每两年进行一次型式检验。

d) 长期停产后，又恢复生产时。

e) 国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

5.2.2.2 型式检验的内容，包括5.1条及4.3条试生产及工艺评定试验所规定的项目。

## 产品标识

6.1 在检验合格的防腐弯管距端部约400mm的防腐层上喷涂产品标识，并将弯管标志信息移植到防腐层表面。。

6.2 国家对产品标识的标注有规定时，应按规定执行；如无规定，标识应由工程名称，弯管材质、弯管

规格、度数、直管段、编号、材质、防腐层结构、防腐层类型、防腐等级、执行标准、制造厂名及生产日期。

6.3 订货合同中，如用户对标识标注另有要求（但不违反国家规定时），按合同要求执行。

## 贮存和运输

7.1 防腐弯管规格DN≤800mm时，允许堆放层数不超过3层；DN＞800mm时，允许层数不超

过2层；层间应垫软性隔离物。

7.2 防腐弯管堆放时，底部应至少采用三道柔性支垫，三支垫设置分别为弯管的曲线顶点和两端口，支垫最小宽度为100 mm，支垫高度以保证防腐弯管离地面≥200 mm为宜。

7.3 防腐弯管的吊装，应采用尼龙绳或其它不损坏防腐层的吊具。

7.4 运输时宜采用单层堆放，宜使用尼龙绳等捆绑固定。吊装时应平稳轻放，防止撞击。

7.5 防腐弯管露天存放时间不应超过6个月，否则，应用不透明的遮盖物进行遮盖。

## 防腐层补伤

8.1 补伤可采用辐射交联聚乙烯补伤片、热缩带、聚乙烯粉末、热熔修补棒和粘弹提加外护等方式。当采用环氧底漆/辐射交联聚乙烯热收缩带（套）时，无溶剂环氧底漆应有热收缩带（套）厂家配套提供或指定，底漆涂敷厚度大于等于150μm的要求。

8.2 对于≤30mm的损伤，可采用辐射交联聚乙烯补伤片和热熔胶修补。补伤片的性能应达到热缩带的规定，补伤片对聚乙烯的剥离强度应不低于50N/cm。

8.3 生产过程中的修补，修补前应修整损伤部位，并清理干净，并将该处的防腐带打毛并修切圆滑。

8.4 使用与管体相同的聚乙烯防腐带修补时，使用专用补伤片时采用贴补法。缺陷处填满热熔胶，然后贴补补伤片，贴补的宽度应超出损伤边缘至少50mm。

8.5 补伤质量应检验外观、漏点及粘接力等三项内容：

a) 补伤后的外观应逐个检查，表面应平整、无皱折、无气泡、无烧焦碳化等现象；补伤处四边粘接密封良好。不合格的应重补，直至合格。

b) 每一补伤处均用电火花检漏仪进行漏点检验，检漏电压为15KV。如不合格应重补并检验，直至合格。

c) 采用补伤片补伤的粘结力按GB/T 23257-2017 附录J的方法进行检验，防腐弯管温度为（15～35）℃时，剥离强度应≥50N/cm。

## 安全、卫生和环境保护

9.1 涂敷生产的安全、环保应符合GB 7692的要求。

9.2 弯管除锈、涂覆过程中，各种设备产生的噪声，应符合GBJ87-85的规定。

9.3 所有机械设施的转动和运动部位应设置防护。

9.4 空气中粉尘含量不得超过GBZ1的规定。

9.5 空气中有害物质浓度不得超过GB6514标准的规定，浓度？。

9.6 涂敷区电气设备应符合国家有关爆炸危险场所电气设备的安全规定，电气设施应整体防爆，操作部分应设触电保护器。

9.7 防腐管的运输和施工过程中的安全、卫生和环境保护应符合GB50369等标准的规定。

9.8 所有操作人员应按规定佩戴劳动防护用品。

## 防腐弯管的下沟回填

10.1 防腐弯管下沟前，应用电火花检漏仪对其全部进行检漏，检漏电压为15KV。如有漏点应进行修补至合格，并填写记录。

10.2 防腐弯管的下沟回填应符合GB 50369的规定。

## 文件管理

11.1 防腐弯管作业竣工文件应包括：

a) 钢质弯管、防腐层原材料及辅料、防腐弯管的出厂合格证及质量检验报告。

b) 试验性生产及正式生产过程中的工艺记录表、卡记录及各项试验记录。

c) 防腐层补伤施工记录及检验报告。防腐弯管的下沟回填的检漏和修补记录由施工方保存。

d) 使用的规范、标准及其它有关资料。

11.2 以上文件应有专人保管，存期三年。

_________________________________